Molinos De Bolas

# Ecuación de Bond

Bond desarrolló una fórmula que expresa el consumo de energía específica en términos de tres parámetros: el tamaño de alimentación (F80), el tamaño del producto (P80) y una cantidad que expresa la moliendabilidad del mineral, denominada Work Index (Wi).

E=10∙Wi1P80-1F80

(1)

Unidades y definición de parámetros:

- E es el consumo específico de energía (kWh/t)

- Wi es el “Work Index”, parámetro obtenido mediante pruebas nivel banco, (kWh/t)

- F80 es el tamaño de alimentación caracterizado por el 80% pasante (micrones)

- P80 es el tamaño del producto, caracterizado por el 80% pasante (micrones)

En la ecuación empírica de Bond se usa el Índice de Trabajo (Wi), el cual se considera una condición de referencia. Dicha condición de referencia es la reducción hipotética de 1 t de material desde cualquier tamaño muy grande a un tamaño representativo de 100 micrones.

Wi=K1100-0=K10=>K=10Wi

(2)

La ecuación (1) se utiliza hasta el día de hoy para la estimación de la potencia requerida para una “tarea de molienda”. Esta tarea de molienda es la energía por unidad de peso y por unidad de tiempo requerida para llevar un mineral desde un tamaño F80 hasta un tamaño P80. El cálculo de la potencia en el piñón (o en el manto) se obtiene multiplicando la energía específica E, por la tasa horaria de procesamiento, W en (t/h).

P=E∙W kW

(3)

Fred Bond desarrolló la ecuación (1) mediante mediciones con molinos de bolas de un diámetro máximo de ocho pies, y además desarrolló una serie de factores de corrección según el tipo de circuito en que se aplicaría dicha ecuación empírica. La Figura 1 muestra dos configuraciones de molienda: en circuito abierto y en circuito cerrado.

Figura  1- Tipos de Circuitos de Molinos de Bolas

Los factores de corrección se aplican según la ecuación (4):

EC=E∙j=1J=6Ej

(4)

1

para molienda h

ú

meda

E1 =

1,3

para molienda seca

1

para circuito cerrado

E2 =

1,3

para circuito abierto

8D0,2

sí D < 12,5 pies

E3 =

0,914

sí D > 12,5 pies

Fue Rowland quien fijó el límite de E3 en el valor 0,914, argumentando que la “mayor eficiencia” de molienda de molinos de gran diámetro tenía un límite. Sin embargo, otros autores continúan utilizando el factor E3 tal como lo definió Bond.

El factor E4, está relacionado con el tamaño de alimentación a la etapa de molienda en molino de bolas. Dicho tamaño es bastante diferente según la etapa de conminución anterior. Sabemos que los molinos SAG producen más finos que etapas de chancado terciario, ya sea en conos de cabeza corta o en unidades tipo HPGR.

Si se usa la ecuación (5) para estimar el tamaño óptimo de alimentación según:

(5)

Entonces, si F80 es mayor que F0, de estima E4 con la ecuación (5):

El factor E5 se aplica para molienda fina, cuando el producto es menor a 75 micrones. Sin embargo, no parece haber consenso en fórmulas basadas en pruebas para estimar la energía específica o la potencia para moliendas muy finas, es decir bajo 50 micrones.

Molinos SAG

# Ecuación de Dobby et al

# Se ha correlacionado el consumo específico de energía de un molino SAG, con el “SAG Grindability Index” (SGI), en minutos, y el tamaño de transferencia, T80.

# La ecuación (6) para estimar la energía específica de un molino SAG debe ajustarse con el factor FSAG.

ESAG=5,9∙tT800,55∙fSAG

(6)

FSAG toma el valor de 0,9 para alimentación fina y si se cuenta con chancado de pebbles, el valor 0,85. Amelunxen indica que, si ambas condiciones se cumplen el valor FSAG, debería ser el producto de ambos, es decir 0,77.

# Ecuación de Austin

# The SAG mil model proposed by Leonard Austin (1990) was largely based on modifications of earlier tumbling mill models by Hogg & Fuerstenau and F. Bond. The model is loosely structured as a kinetic and potential energy balance to describe the power draw of a mill charge. The power draw from a cylindrical (shell-supported) mill is given by Equation (7).

P=KD2.5L1-AJtotal1-εBρsolidsWCJtotal +0.6Jballsρballs-ρsolidsWC∅C1-0.129-10∅C

(7)

Donde:

P:  Potencia neta en el manto de un molino cilíndrico (kW)

K:  Constante de sintonización (Austin propone 10,6)

D:  Diámetro interno del molino, dentro de los liners (m)

L:  Largo efectivo del molino (m)

A:  Constante de sintonización (Austin propone 0,3)

ρi:  Densidad del componente i (t/m3)

ɛB:  Porosidad de la cama de rocas y bolas (Austin propone 0,3)

ji:   Fracción de llenado del componente i

WC:  Fracción en peso de la pulpa

NC:  Fracción de velocidad crítica del molino

Austin propone un factor de 14% de potencia extra para molinos con tapas cónicas, pero Alel Doll fija dicha potencia extra en solamente 5%.

# Ecuación de Hogg & Fuerstenau

# La ecuación de Hogg & Fuerstenau utilizada en la planilla Excel Moly-Cop Tools está dada por la fórmula (8).

Pshell =0.238D×3.283.5LD∅cρchargeJ-1.065J2sinα

(8)

Donde:

P:      Potencia neta en el manto (kW)

D:      Diámetro efectivo entre liners (ft)

L:       Largo efectivo del molino (ft)

C:     Fracción de velocidad crítica del molino

ρcharge: Densidad aparente de la carga

J:        Fracción total de la carga del molino

α:       Ángulo de la cuerda ficticia de la carga

La ecuación (8) es muy sensible al valor del ángulo α y a pesar de que Moly-Cop Tools indica que un valor de 32° es razonable, Alex Doll después de comparaciones con otras ecuaciones tipo brazo de torque, recomienda usar un valor de 43° para molinos con razón D/L ≤ 1 y un valor del ángulo α de 47° para molinos con razón D/L = 2, y de 47° a 50° para razones mayores a dos.

Para la densidad de la carga Morrell propone una ecuación simplificada (9):

ρap=0.8ρore+ 0.6Fballs(ρballs-ρore)Fcharge+0.2

(9)

Donde:

ρap:      Densidad aparente de la carga total del molino (t/m3)

ρore:      Densidad del mineral (t/m3)

ρballs:      Densidad de los medios de molienda (t/m3)

Fballs:      Fracción de llenado de bolas

Fcharge:    Fracción de llenado total de la carga

# Ecuación de Alex Doll

# Alex Doll sintetizó la ecuación de Bond con los factores de Rowland, y presentó una ecuación “tipo Bond” con tres términos, utilizando los índices de work index para chancado (WIC), work index de molino de barras (WIRM) y finalmente el work index de molino de bolas (WIBM). Todos estos índices deben estar en unidades métricas (kWh/t), y los tamaños en micrones. Para utilizar esta fórmula se aplican factores de eficiencia definidos por Rowland:

EF4BM=1+0.907∙WIBM-7F80P80F80400014.33WIRM0.5

(10)

# El factor EF5BM se descarta porque aplica para productos bajo 75 micrones, lo que es poco frecuente para molinos de bolas.

# La ecuación de Alex Doll está dada por la fórmula (11).

E=10∙WIc1PC-1F80C+10∙WIRM1PRM-1FRM+10∙WIBM1P80BM-1F80BM∙EF5BM∙EF4BM

(11)

Esta sería la energía de conminución de máxima eficiencia, de manera que para un circuito de molienda primaria con molino SAG seguido de molienda secundaria con molino de bolas, Barratt indica que debería agregarse un 10% extra.

De este modo la energía total del circuito SAG-molino de bolas sería:

Etotal=1.1×E

(12)

La energía del molino SAG se obtiene restando el valor de la ecuación (12) del valor estimado para la energía del molino de bolas, mediante la ecuación de Bond.

El tamaño de transferencia, o bajo tamaño del harnero del molino SAG, T80, se debe parametrizar con valores que fluctúan entre 2 a 5 mm. Este valor aparece en la ecuación (11) como F80BM.